平面型铝格板
1、 产品描述：
[image: 37ebc53f78715f57c660a102a313d53c]

平面型铝格板采用矩形承重扁铝经榫卯挤压拼装成型，板面平整，没有防滑齿及防滑线条，防滑性能依托扁铝间隙与鞋底的摩擦作用。一般应用于建筑幕墙、内墙装饰、室内吊顶及防滑要求不高的平台及通道铺装。
——采用铝合金6063/6061材质，强度高，质量轻，便于运输和安装。
——铝格板采用榫卯挤压工艺，平整度高，作为装饰建材时，可以大跨距情况下无需焊接边框，不变形，整体效果更好。
——铝格板可以多种表面处理，可以根据要求订制普通阳极氧化、彩色氧化、粉末喷涂、氟碳喷涂等后期处理。
——平面型铝格板自我清洁能力强，便于灰尘、杂物、积雪和液体的通过。
——铝格板铝合金材质耐腐蚀性好，一般环境下不需要做防腐处理，几乎不用养护。
——铝格板属于绿色建材，铝合金最突出的环保优势在于其100%可回收且性能几乎无损耗，全球已生产的所有铝中，近75%至今仍在被使用，真正实现了"资源永续"。
2、 产品参数：

	材质
	铝合金6061-T6  / 6063-T6 / 5083 (可定制)/6082-T6(可定制)

	表面处理
	阳极氧化 / 粉末喷涂 / 氟碳喷涂

	承载等级
	轻载型（3~5kN/㎡）/中载型 （5~8kN/㎡）/ 重载型 （10~30kN/㎡）

	标准宽度
	600 mm / 1000 mm / 1200 mm

	标准长度
	1000 mm — 5800 mm(长度可定制)

	承载扁铝标准中心距
	30mm/40mm/60mm（其它尺寸可咨询）

	防滑等级
	Bw级（防滑安全程度：中高）【JGJ/T 331-2014】

	耐腐蚀性
	防腐等级可达到C3-C5级



裕达鑫除了国标尺寸铝格板，还可以提供英标、美标尺寸产品,承载扁铝中心距7/16"~19/16",横杆中心距4"或2"。

3、 铝格板常用术语
· 承载扁铝:
主要承受荷载的铝条，一般为铝格板长度方向。
· 横杆
联接承载扁铝的铝方杆。横杆间距为50mm和100mm两种尺寸。
· 铝格板长度
[bookmark: _GoBack]沿着承载扁铝的方向约定为铝格板的长度方向，也称作跨度方向。裕达鑫原板的标准长度为5800mm，成品板的长度可以根据要求定制。
· 铝格板公称宽度
铝格板两边承载扁铝最外边到最外边的距离称为铝格板的公称宽度。详情见公称宽度表。
· 铝格板宽度
沿着横杆的方向为铝格板的宽度，包含横杆超出部分。一般情况下默认横杆长度超出最外边两条扁铝3mm。
4、 铝格板安全荷载挠度表
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